DuraHeat 2.0

Инструкция

DuraHeat 2.0 предназначен для металлических деталей, подверженных нагреву от 260 до 816°C, и не рекомендуется для поверхностей не нагревающихся хотя бы до 260 градусов.

Внимание! НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для нанесения на деревянные и пластиковые изделия.

- Обезжирьте обрабатываемую поверхность.

- Зачистите поверхность мелкозернистой наждачной бумагой или при помощи пескоструйного аппарата. Не обезжиривайте после очистки. Если необходимо сдуть образовавшуюся пыль используйте фен или что-то аналогичное.

- Возьмите банку с краской и сильно потрясите.

- Нанесите DuraHeat 2.0 при помощи распылителя PREVAL, аэрографа или аналогичного устройства (не пользуйтесь кистью). Покрытие наносится двумя тонкими слоями. Второй наносится через 8 часов после первого.

- Подождите 8 часов, прежде чем первый раз нагревать окрашенную деталь.

- DuraHeat является однокомпонентным покрытием, затвердители ему не нужны. При необходимости, разводить DuraHeat можно только специальным средством DuraHeat Reducer в отношении не более 5%. Другие растворители использовать нельзя.

- DuraHeat 2.0 застывает самостоятельно за 8 часов, однако, оптимальным вариантом будет термообработка при 177 градусах на протяжении 20 минут. Это можно сделать в печи, при помощи строительного фена или при самостоятельном нагреве детали. Окончательная полимеризация происходит только при 260 градусах. Не подвергайте окрашенную деталь сильным нагрузкам во время первого нагревания и не перегревайте ее.

- Для очистки оборудования (аэрографа, краскопульта и т.д.) от краски можно использовать DuraCoat Reducer.

Время высыхания:

- Можно дотрагиваться – 1 час;

- Можно покрыть следующим слоем – 8 часов;

- Можно нагревать – 8 часов (не нагревайте поверхности, сохнувшие менее 8 часов!)

Оптимальная температура для проведения покрасочных работ от 10 до 27 градусов.

Внимание: При работе с покрытием DuraHeat будьте внимательны и осторожны. Не пренебрегайте защитными очками, перчатками и респиратором. Все работы по окрашиванию должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении или специальной камере.